| 品 名 | 材 料 |  | 密 度 |  |  | 断 裂 强 力 |  | 断裂伸长率 |  |  | 耐酸碱性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重 量 | （根/10㎝） |  | 厚度 | F（N/5×20㎝） |  | （%） |  | 空气渗透性 |  |
|  |  | （g/㎡） | 经 | 纬 | （㎜） | 经 | 纬 | 经 | 纬 | （L/㎡·S） |  |
|  |  | ±5% |  |  | ±2% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ±3% | ±3% |  | ±2% | ±2% |  |  |  |  |
| 840-1 | 丙纶 | 480 | 280 | 180 | 1 | 5234 | 3689 | 2 | 1.8 | 48 | 耐强碱弱酸 |

750B加强版（840-1）滤布技术参数表